晋江市市场监督管理局食品用包装材料产品质量监督

抽查实施细则

1抽样方法

在企业或流通领域的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（含膜、袋）。

抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量见表1

表1

| 序号 | 食品包装袋可盛装液体体积V | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | V≤10mL | 不抽取 |
| 2 | 10mL＜V≤50mL | 80个×2 |
| 3 | 50mL＜V≤200mL | 40个×2 |
| 4 | V＞200mL | 20个×2 |
| 注：产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整； |  |  |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2检验依据

本次抽查检验项目和检验方法按以下标准检验：

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.6-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》

GB 31604.2-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》

GB 31604.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》

GB 31604.8-2021 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》

GB 31604.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》

2.1 检验项目见表2。

表2

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB4806.7-2016 | 强制性 | GB 31604.7-2016 |

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。